Příloha č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Došití stejnokrojů pro OOL ČIŽP

Stejnokroje budou vyhotoveny z níže uvedené látky, popř. zhotoveny z dodaných z 6 ks společenského kompletu (měřenka).  Stejnokroje budou zhotoveny z látky, kterou poskytne zadavatel (základní látku č. 685417/1/1010, š. 150 cm, 44 % vlna, 54 % polyester, 2 % lycra, barva šedozelená), a to 27 bm š. 150 cm a 8,1 bm, š. 76 cm.

1. specifikace použitého materiálu

  - Základní materiál:

Směsová obleková tkanina vlna česaná / polyester ve standardním provedení / lycra

(viz. 2 - technické parametry použitého materiálu).

Materiál na výpustky a vnější stojáčkový límec – imitace hnědé kůže (semiš) - 100% polyester.

Podšívka:

100% polyester, Taft plátnová vazba, barevný odstín musí odpovídat barvě základního materiálu.

Plošná hmotnost 76 g/m², podšívka musí svým charakterem a hygienicko-fyziologickými vlastnostmi (prodyšnost, sráživost) odpovídat způsobu nošení

a údržby.

1.2 Ostatní materiál:

Musí odpovídat charakteru a barvě základního materiálu.

Výztužný materiál a místa fixace:

- žíněnka o min. hmotnosti cca 200 g/m² - malý a velký prsní plak, slza,

vložka (např. sakon) o min. hmotnosti 90 g/m²- menší prsní plak,

- tkaná fixační vložka oboustranně elastická černá o min. hmot. 82 g/m²- přední díly, průkrčník včetně náramenice zadního dílu, rukávová hlavice vrchního rukávu,

- netkaná vložka s osnovní nití černá o min. hmotnosti 46 g/m² - náramenice předních dílů, průramky předních a zadních dílů, část spodního rukávu, podložení průstřihu pod boční kapsou, průramek podpažních dílků, náklopní švy, podložení špičky prsního záševku,

- rašlová vložka o min. hmotnosti 78 g/m²- naložené kapsy, patky naložených kapes, manžety, rožky spodního kraje PD, krajová podsádka, výpustky vnitřních kapes, vrchní límec, vrchní stojáček, rožky spodního límce, záložka 
v délce bočních dílků a v délce zadního dílu, záložka v délce vrchního 
a spodního rukávu,

- tkaná vložkovina – krajinka na zpracování klopy.

1.3 Drobná příprava:

- kapsovina např. tkanina o min. hmot. 125 g/m², pevnost min. os./út. 450/350 (N),

- vatelín např. – k vyplnění rukávové hlavice,

- vycpávky,

- krajinka - lepící proužek,

- keprovka šířka 14 mm,

- nitě šicí 100% polyester, S 80

- nitě knoflíkové ruční,

- věšák,

- knoflík kovový „24“

- knoflík kovový „32“

- etiketa výrobce

- etiketa se symboly ošetřování.

2. TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU

2.1 Základní materiál:

Technické parametry materiálu

| Parametr | Požadováno | Zkušební norma |
| --- | --- | --- |
| Materiálové složení (%) | 44 vlna, 54 polyester, 2 lycra |  |
| Barva | Šedozelená* |  |
| Plošná hmotnost (g/bm při šíři 150cm) | 390 ±5 % | ČSN EN 12127 |
| Vazba | keprová (hopsak) |  |
| Délková hmotnost příze osnova // útek (orientační) | 48/2 (21tex x 2) // 48/2 (21tex x 2) |  |
| Pevnost v tahu (N) min. osnova / útek | 500 / 500 | ČSN EN ISO 13934-1 |
| Žmolkovitost (st.) min. | 4 | ČSN 80 0838 |
| Mačkavost (úhel zotavení - °) min. | 155 | ČSN EN 22313 |
| Změna rozměrů (%) osnova/útek max. - smáčením - žehlením | -2 / -2 -2 / -1 | ISO 7771: 1985 nebo PNs 47451963/025/80/98 ČSN 80 0823 |
| Stálobarevnost (st.) min. - v chem. čištění - v suchém otěru - v potu kys./alk. - ve vodě - při žehlení za vlhka - na světle | 4/4 4 4/4 4/4 4 4-5 | ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E01 ČSN EN ISO 105-X11 ČSN EN ISO 105-B02 |

*Vzorek látky, bude zaslán všem osloveným účastníkům v den odeslání výzvy prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel uvedených v obchodním rejstříku.

2.2 Podšívka:

100% polyester, Taft plátnová vazba, barevný odstín musí odpovídat barvě základního materiálu, druh podšívky.

Plošná hmotnost (76 +/- 5 g) g/m², podšívka musí svým charakterem a hygienicko-fyziologickými vlastnostmi (prodyšnost, sráživost) odpovídat způsobu nošení 
a údržby.

Podšívka 100% PES taft

| Parametr | Požadováno | Zkušební norma |
| --- | --- | --- |
| Materiálové složení (%) | 100 polyester |  |
| Barva | šedozelená |  |
| Délková hmotnost příze os./út. (dtex) orientační | 55 hladký / 167 texturovaný |  |
| Plošná hmotnost (g/m²) | 76 ±5 % | ČSN EN 12127 |

| Vazba | Taft (plátnová) |  |
| --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu os./út. (N) min. | 400/800 | ČSN EN ISO 13934-1 |
| Dostava osnova//útek na 10 cm orientační | 43//26 | ČSN EN 1049-2 |
| Změna rozměrů (%) osnova/útek max. - praním - žehlením | -2 / -2 -2 / -2 | ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN 80 0823 |
| Stálost vybarvení (st.) min. - v suchém otěru - v potu kys./alk. - v praní - v chem. čištění - na světle - ve vodě | 4 3/3 3/3 3-4/3-4 4 3/3 | ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-C06 ČSN EN ISO 105-D01 ČSN EN ISO 105- B02 ČSN EN ISO 105- E01 |

- KNOFLÍKY

Zadavatel požaduje, aby byly součástí stejnokrojů vyvzorované knoflíky, které dodá zhotoviteli zadavatel.

Popis výrobku - dámské sako

- Jednořadové dámské sako zapínané na dva knoflíky. Přední díly mají otevřenou fazonu s klopami s ostrými rohy a na každé straně zdobené knoflíkem. Klopy a přední díly jsou lemovány 2 mm   výpustkem s odlišného materiálu. Na předním díle je jedna dvouvýpustková náprsní kapsa (délka 11 cm) a dvě boční dvouvýpustkové kapsy (délka 14 cm) s odlišného (kontrastního) materiálu stejně tak jako stojáčkový límec saka.

- Zadní díl je hladký sešitý středem, členěný princesovými švy. Podšívka zadního dílu má složený záhyb odšitý z průkrčníku a u spodního okraje.

- Rukávy jsou dvoudílné hlavicové ve spodní části ozdobené dvěma knoflíky.

- Vnitřní vybavení: sako je celopodšité viskózovou podšívkou o hmotnosti 75-85 g/m2.

- Lepení a fixace saka: vnitřní vybavení a fixaci přizpůsobit charakteru vrchového materiálu a funkčnosti výrobku.

- Popis výrobku – Dámské kalhoty

- kalhoty jsou mírně volného střihu v přední části do hloubky kolen podšité polyesterovou podšívkou. Na předním i zadním díle v pase je na každé straně odšito po jednom odševku. Přední díly mají na obou stranách klínové kapsy. Rozparek na předním díle je zapínaný na plastové zdrhovadlo. Pasový límec je zapínaný na dírku a knoflík. Spodní i vrchní pasový límec je z vrchového materiálu, vyztužený lepící vložkou. Na pasovém límci jsou umístěny poutka pro opasek dvě na předním a čtyři na zadním díle.

- Popis výrobku – sukně

- sukně je rovného střihu ke kolenům. Přední díl je členěn v levé části členícím švem u spodu ukončený dotykovým rozparkem v délce cca 15 cm. Na pravé straně předního dílu zhotoven odševek v délce 8 cm. Zadní díl je členěn středovým švem ukončeným u spodu krytým rozparkem v délce 15 cm. Ve vrchní části středového švu pod pasovým límcem je zhotoven rozparek na zdrhovadlo a v pase zapínaný na knoflík. Na každé straně zadního dílu je zhotoven odševek v délce 8 cm.

- Pasový límec vrchní i spodní je vyhotoven z vrchového materiálu, vyztužený lepící vložkou.

- Popis výrobku - pánské sako

- Jednořadové pánské sako zapínané na dva knoflíky. Přední díly mají otevřenou fazonu s klopami s ostrými rohy a na každé straně zdobené knoflíkem. Klopy a přední díly jsou lemovány 2 mm výpustkem s odlišného materiálu. Na předním díle je jedna dvouvýpustková náprsní kapsa (délka 11 cm) a dvě boční dvouvýpustkové kapsy (délka 16 cm) s odlišného (kontrastního) materiálu stejně tak jako stojáčkový límec saka.

- Zadní díl je sešitý středem s jedním rozparkem uprostřed.

- Rukávy jsou dvoudílné hlavicové ve spodní části ozdobeny dvěma knoflíky

- Vnitřní vybavení: sako je celopodšité viskózovou podšívkou o hmotnosti 75-85 g/m2.  Na každé straně je náprsní dvouvýpustková kapsa (délka kapsového otvoru je 14 cm. Výpustky jsou zhotoveny z vrchového materiálu včetně podsádky kapesního otvoru. Dále je ve spodní části na levém předním díle zhotovena hodinková kapsa (délka kapesního otvoru 10 cm). Provedení stejné jako u vnitřních náprsních kapes.

- Lepení a fixace saka: vnitřní vybavení a fixaci přizpůsobit charakteru vrchového materiálu a funkčnosti výrobku.

- Popis výrobku - pánské kalhoty

- kalhoty jsou mírně volného střihu v přední části do hloubky kolen podšité polyesterovou podšívkou. Přední díly mají na obou stranách klínové kapsy a po jednom záhybu v pase. Kapesní otvory jsou zdobeny 2-mm výpustkem s odlišného materiálu. Na zadních dílech je odšito po jednom pasovém odševku. Na pravém zadním díle je zhotovena lištová kapsa z odlišného materiálu s knoflíkem a dírkou. Rozparek na předním díle je zapínaný na plastové zdrhovadlo. Pasový límec je zapínaný na dírku, knoflík a hák s haklicí. Na obou stranách pasového límce jsou tzv. autospony pro regulaci obvodu pasu. Pasový límec je z rubní strany vyztužen pasnicí  protiskluzovým páskem.